硅PU运动地胶技术参数要求

1.厚度：≧4mm

2.冲击吸收/%：20~50、垂直变形/mm：0.6~3.0、球反弹率/%：≥75

3.抗滑值（20℃）/BPN：比赛用场地90~110（干测）；教学和训练用场地80~110（干测）

4.拉伸强度/MPa：比赛用场地≥0.70；教学和训练用场地≥0.50

5.拉断伸长率/%：比赛用场地≥90；教学和训练用场地≥50

6.色牢度：干、湿两种条件下均无脱色

7.拉伸强度/MPa：比赛用场地≥0.70；教学和训练用场地≥0.50

8.拉断伸长率/%：比赛用场地≥90；教学和训练用场地≥50

9.3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）：≤1.0

10.3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）：≤1.0

11.18种多环芳烃总和/ (mg/kg)：≤50、苯并[a]芘/(mg/kg)：≤1.0

12.短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）：≤0.1

13.游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）：≤0.2

14.游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）：≤1.0

15.可溶性铅 /(mg/kg)：≤50、可溶性镉 /(mg/kg)：≤10、可溶性铬 /(mg/kg)：≤10、可溶性汞 /(mg/kg)：≤2

16.总挥发性有机化合物（TVOC）/[mg/（㎡.h）]：≤5.0

17.甲醛/[mg/（㎡.h）]：≤0.4、苯/[mg/（㎡.h）]：≤0.1、甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/（㎡.h）]：≤1.0、二硫化碳/[mg/（㎡.h）]：≤7.0、气味等级/级：≤3

18.球场面层所用聚氨酯弹性原材料依据《GB/T 528-2009硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》测试，拉伸强度≥10MPa，拉断伸长率≥250%；

19.球场面层成品经PH值4.0的酸雨溶液浸泡不小于168h后，面层外观颜色无明显变化，拉伸强度≥1MPa，拉断伸长率≥90%，符合《T/SCSVA0002.1-2023体育运动场地建设和验收 第1部分：合成材料面层》对大专院校、公共及社会体育场地面层的规定，

20.球场面层成品满足以下环保指标：有机卤素化合物（EOX）≤100 mg/kg、可溶性有机碳（DOC）≤50 mg/L，

21.球场面层分别在碱性溶液Ca（OH）2以及模拟酸雨中浸泡不低于168h后，外观无起泡、开裂且色牢度3~4级；球场面层通过皂水浸泡24h-低温24h-高温72h-常温48h等持续老化不低于168h后，外观无起泡、开裂，面层的尺寸稳定性≤1%，色牢度不低于3级，其冲击吸收、垂直变形、球反弹率、抗滑值（干、湿）、摩擦系数、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性、耐磨性、撕裂强度、邵A硬度等物理性能分别符合GB 36246-2018、GB/T 22517.4-2017、GB/T 14833-2020标准相关要求。

